Инструкция по работе с клеем и отвердителем  для акрилосодержащих плит.

- Перед соединением,  отшлифуйте 2 среза крупнозерновой наждачной бумагой, затем очистите срезы спиртом или ацетоном для достижения бесшовного эффекта.

- Тщательно перемешайте клей и отвердитель по отдельности. Клей необходимо перемешать особенно тщательно, так как цветовой пигмент оседает на дно.

- Добавьте отвердитель в пропорции:  1,0-2,0% отвердителя от количества клея.

% зависит от температуры в помещении.

0гр.С-10гр.С: 2%

10гр.С-20гр.С:1,5%

Выше 20гр.С:1-1,5%

- Быстро и равномерно смешайте отвердитель с клеем, затем нанесите на срез.

- Закрепите соединенные поверхности вместе и очень сильно сожмите, чтобы излишки клея вышли со шва. Затем очистите, отшлифуйте и заполируйте.

- Время затвердевания клея – от 45 мин для мелких деталей и до 12 часов для крупных . Также необходимо учитывать влажность и t в помещении. При повышенной влажности и пониженной t время затвердевания увеличивается.

- Хранить клей и отвердитель при температуре до 24◦С в проветриваемом помещении, избегая попадания солнечных лучей (срок хранения 3 месяца).